Рекомендации по гидравлическому маслу

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | показатели |
| --- | --- |
| Плотность при 15°С, кг/дм3 | 0,876 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/s(ccт) | 49,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/s(ccт) | 8 ,7 |
| Коэффициент вязкости | 155 |
| Точка текучести, °С | - 39 |
| Температура воспламенения, °C | 234 |
| Температура горения, °С | 245 |
| Анилиновая точка, °C | 101 |
| Пенообразование, мл | 50/0, 50/0, 50/0 |
| Деаэрация, мин. | 8 |
| Медная коррозия | 1b |

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МАСЕЛ

| МАРКА | ТИП |
| --- | --- |
| SHELL | TELLUS T/SX 46 |
| BP | SHF ZS 46 |
| CASTROL | НYSPIN A WH 46 |
| FINA | HYDRAN HV 46 |
| TOTAL | EQUIVIS ZS 46 |
| VEEDOL | HYDRAULIC 46 |
| MOBIL | DTE 15 M |
| MOTUL | RUBRIC XP 46 |
| ESSO | UNIVIS N |
| IGOL | TICMA FLUID 46 |
| AVIA | HYDRAULIC/FLUID HVI 46 |
| LABO | HYDRA HV 46 |